ПОШАГОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ

КАМЕННАЯ (КИРПИЧНАЯ) КЛАДКА СТЕН

ПОШАГОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ

КАМЕННАЯ (КИРПИЧНАЯ) КЛАДКА СТЕН

Инструменты и приспособления

Кельма-отшлифованная с обеих сторон стальная лопатка с деревянной ручкой — предназначена для разравнивания раствора по кладке, заполнения раствором вертикальных швов и подрезки в швах лишнего раствора.

Растворная лопата служит для подачи и расстилания раствора на стене. Лопатой   каменщик,   кроме  того,   перемешивает   раствор в ящике и может разравнивать его между верстами под забутку.

Расшивками  обрабатывают швы, т. е. придают им определенную форму. Профиль поперечного сечения и размеры расшивок подбирают в соответствии с заданной формой и толщиной швов.

Молоток-кирочку   каменщик использует при рубке целого кирпича на неполномерные и при теске кирпича.

Швабровка предназначена для очистки вентиляционных каналов от выступившего из швов раствора, а также для более полного заполнения раствором и заглаживания швов.

Качество кладки проверяют контрольно-измерительными инструментами: отвесом, уровнем, правилом, угольником, шнуром-причалкой.

Отвесы   служат для  проверки вертикальности стен, простенков столбов и углов кладки, т. е. для провешивания кладки. Отвесы массой

200—400 г предназначаются для проверки правильности кладки по ярусам и в пределах высоты этажа, 600—1000 г — для проверки наружных углов здания в пределах высоты нескольких этажей.

Строительный уровень применяют для проверки горизонтальности и вертикальности кладки.

Правило представляет собой отфугованную деревянную рейку сечением 30x80 мм, длиной 1,5—2 м. Правило изготовляют также из дюралюминия в виде рейки специального профиля длиной 1,2 м. Этой рейкой проверяют лицевую поверхность кладки

Угольник 500 х 700 мм применяют для проверки прямоугольности закладываемых углов.

Шнур-причалка — крученый шнур толщиной 3 мм, который натягивают при кладке верст между порядовками и маяками. Шнуром-причалкой пользуются при кладке как ориентиром для обеспечения прямолинейности и горизонтальности рядов кладки, а также одинаковой толщины горизонтальных швов.

Порядовка— это рейка  сечением 50 х 50 или 70 X 50 мм и длиной до 1,8—2 м, на которой через каждые 77 мм нанесены деления (засечки) соответственно толщине ряда кладки. В размер 77 мм входят высота кирпича (65 мм) и толщина шва (12 мм). Порядовки применяют для разметки рядов кладки, фиксирования отметок низа и верха оконных и дверных проемов, перемычек, прогонов плит перекрытий и других элементов здания.

Инвентарные порядовки делают также из металлического уголкового профиля 60x60x5 мм. На ребрах уголка порядовки нарезаны деления глубиной 3 мм через каждые 77 мм или просверлены отверстия для закрепления причалки

Процесс кладки. Процесс кладки состоит из рабочих операций, выполняемых в такой последовательности; установка порядовок; натягивание причалок для обеспечения правильности укладки кирпичей и рядов; подача и раскладка кирпичей на стене; перелопачивание раствора в ящике; подача раствора на стену и расстилание его под наружную версту; укладка наружной версты; расстилание раствора под внутреннюю версту; укладка внутренней версты; расстилание раствора под забутку; укладка забутки; проверка правильности выложенного ряда кладки.

- Установка порядовок

К наружной поверхности стен порядовки устанавливают таким образом, чтобы стороны, на которых размечены ряды кладки, были обращены внутрь здания (в сторону каменщика). Порядовку крепят в кладке П-образными стальными держателями, изготовляемыми в виде скоб с поперечной планкой. Делают это следующим образом:

- В горизонтальные швы по ходу кладки через каждые 6—8 рядов по высоте вводят скобы-держатели, располагая их один над другим. Скобы должны войти в стену своими концами и поперечной планкой.

- Уложив над вторым держателем один-два ряда кирпичей, в скобы вставляют порядовку и закрепляют ее деревянными клиньями

- К порядовкам зачаливают шнур-причалку, по которому ведут кладку. Шнур-причалку устанавливают и переставляют с помощью двойной скобы, которая удерживается на рейке порядовки натяжением причалки и в результате трения между скобой и порядовкой; шнур крепят к зачалочной части скобы.

- Порядовку снимают вместе с держателями, не вынимая клиньев. Для этого ее осторожно раскачивают в плоскости, перпендикулярной поверхности стены.

2.       Крепление шнура-причалки двойной петлей за гвозди (без применения порядовки)

Устройство маяков

После закрепления и выверки порядовок по ним выкладывают маяки в виде убежной штрабы, располагая их на углах и на границах возводимых участков, и по ним далее ведут кладку.

- Расстилание раствора

- Непосредственно перед подачей на стену раствор перемешивают, так как за время, пока он лежит в ящике, тяжелые частицы (песок) оседают, происходит расслоение раствора и он становится неоднородным.

- Для подачи и расстилания раствора на стене пользуются лопатой, а также совком конструкции Максименко. Вместимость совка такова, что за один прием можно подать раствор для укладки 8—10 кирпичей. При кладке перегородок толщиной полкирпича и стен облегченной конструкции для расстилания раствора применяют лоток.

- Каменщик 2-го разряда подает раствор на стенку и расстилает его грядкой. Он следит за тем, чтобы грядка раствора имела правильную форму и требуемую ширину.

- Для ложкового верстового ряда раствор расстилают растворной лопатой в виде грядки шириной 80—100 мм, для тычкового — 200—220 мм. При кладке впустошовку, т. е. когда швы оставляют пустыми на глубину 10—15 мм от наружной поверхности стены, раствор расстилают с отступом от лица версты на 20—30 мм.

- При кладке с полным заполнением швов раствор расстилают с отступом от лицевой поверхности стены на 10—15 мм. Толщина грядки раствора, уложенного на стене, в среднем должна быть 20—25 мм. Это обеспечивает при укладке кирпича толщину шва 10—12 мм. Окончательно растворную постель для укладки кирпича каменщик разравнивает кельмой в процессе кладки.

- При кладке стен расстилают раствор под ложковые ряды через боковую грань лопаты, а под тычковые ряды — через ее передний край; растворную грядку разравнивают тыльной стороной лопаты. При укладке забутки раствор набрасывают лопатой в «корыто», образованное между верстами, и разравнивают также тыльной стороной лопаты.

- При кладке отдельно стоящих столбов небольшого сечения (до 3X4 кирпича) раствор подают на середину столба, а затем расстилают и разравнивают кельмой по всему ряду в процессе укладки кирпича. При кладке столбов большего сечения раствор расстилают так же, как и при возведении стен.

- На участках стен с большим количеством дымовых и вентиляционных каналов раствор между каналами расстилают кельмой, причем его берут со сплошной части стены или же с внутренней версты, куда раствор подают заранее.

- Последовательность кладки.

- Ряды кирпича начинают выкладывать с наружной версты.

- Кладку любых конструкций и их элементов (степ, столбов, обрезов, напусков), а также укладку кирпича под опорными частями конструкций независимо от системы перевязки начинают и заканчивают тычковым рядом.

- Применяют порядный, ступенчатый и смешанный способы кладки

Рассмотрим один из способов:

Порядный с п о с о б  более простой, но в то же время наиболее трудоемкий — к кладке каждого следующего ряда приступают лишь после укладки  верст и забутки предыдущего.   Этот  способ   применяют преимущественно при кладке по однорядной системе перевязки.

Однако, чтобы облегчить труд каменщика, рекомендуется несколько изменить последовательность кладки: после тычковых кирпичей  наружной версты укладывают ложковые кирпичи второго ряда наружной версты , затем — внутренние версты  и забутку  стены. Соблюдая такую последовательность, каменщик реже переключается с наружной версты на внутренние, чем при кладке сначала полностью одного ряда, а затем другого.

5.Подготовка неполномерных кирпичей.

Для перевязки швов при кладке вертикальных ограничений, мест примыкания и пересечения стен, при кладке столбов и простенков требуются неполномерные кирпичи: четвертки, половинки и трехчетвертки. Их обычно обрубают сами каменщики непосредственно на рабочем месте в процессе производства работ. Для получения четверток, трехчетверток и половинок в целях экономии используют кирпичи, имеющие отбитые углы или другие дефекты.

Применяя трехчетвертки и другие неполномерные кирпичи, необходимо укладывать их отколотой стороной внутрь кладки, а целой наружу.

6.Кладка прямых стен при однорядной перевязке.

При возведении по однорядной перевязке прямых стен, имеющих по толщине нечетное число полукирпичей, первую наружную версту первого ряда укладывают тычковыми кирпичами, вторую — ложковыми.

При кладке стен, имеющих по толщине четное число полукирпичей, например 2 кирпича, первый ряд начинают с укладки тычков по всей ширине стены, во втором ряду верстовые кирпичи кладут ложками, забутку — тычками. При кладке стен большей толщины  в верстовых рядах во втором ряду над тычками кладут ложки, а над ложками — тычки. Забутку во всех рядах выполняют тычками.

Вертикальное ограничение (ровный обрез стены по вертикальной плоскости) получают, укладывая в начале стены трехчетвертки.

7. Кладка углов

Цепная система перевязки при кладке прямого угла и ограничения стен:

- Толщиной в один кирпич:

- Толщиной в 1,5 кирпича

- Толщиной в 2 кирпича:

- Толщиной в 2,5 кирпича:

8.Цепная система перевязки при примыкании

и пересечении стен:

- Примыкание стен:

- Пересечение стен:

- Многорядная система перевязки.

- Пересечение стен при многорядной перевязке и кладка  стен с нишей.

- Последовательность кладки кирпича

Последовательность кладки кирпича (а—г) (показана цифрами)

и положения каменщика при кладке (д—е):

а — при порядном способе и однорядной перевязке, б — при ступенчатом способе

и пятирядной перевязке, в, г - при смешанном способе и пятирядной перевязке

(буквой п обезличены ряды, укладываемые каменщиком 2-го разряда), д — при

порядном способе, е при ступенчатом способе многорядной перевязки

- Способы кладки.

Способы кирпичной кладки. Производительность труда каменщика зависит от способов кладки кирпича и умения применять их при работе на различных растворах. Версты выкладывают тремя способами: вприжим, вприсык и вприсык с подрезкой раствора, забутки — вполуприсык. Выбор способа кладки зависит от пластичности раствора, состояния кирпича (сухой или влажный), времени года и требований к чистоте лицевой стороны кладки.

- Кладка способом вприжым.

Кладка способом вприжим ложкового ряда наружной версты (цифрами показана последовательность операций)

Кладка способом вприжим тычкового ряда наружной версты (цифрами показана последовательность операций)

- Кладка способом вприсык.

- Кладка способом вприсык с подрезкой раствора.

- Кладка забудки способом вполуприсык

- Расшивка швов.

- Формы   швов

- Расшивка вертикальных и горизонтальных швов

- Кладка перемычек, арок

Перемычки - часть стены, перекрывающая оконный или дверной проем.

Если сила тяжести перекрытий передается на стену непосредственно над проемом, применяют несущие сборные железобетонные перемычки. При отсутствии такой нагрузки для перекрытия проемов шириной менее 2 м применяют железобетонные ненесущие или рядовые кирпичные перемычки в виде кладки на растворах повышенной прочности с арматурными стержнями для поддержания кирпичей нижнего ряда. Вместо рядовых иногда делают клинчатые перемычки, которые служат в то же время архитектурными деталями фасада. С этой же целью при пролетах до 3,5—4 м часто возводят арочные перемычки. Кладку арочного типа используют также для устройства перекрытий в зданиях, такие перекрытия называют сводчатыми (сводами).

При кладке перемычек все продольные и поперечные швы обязательно целиком заполняют раствором, так как такая кладка работает не только на сжатие, но и на изгиб. При слабом заполнении раствором вертикальных швов под влиянием нагрузок сначала происходит сдвиг отдельных кирпичей, а затем разрушение кладки.

Рядовые перемычки

- Выкладывают из отборного целого кирпича с соблюдением горизонтальности рядов и правил перевязки обычной кладки. Высота рядовой перемычки 4—6 рядов кладки, длина на 50 см больше ширины проема. Для кладки перемычки применяют раствор марки не ниже 25.

- Перемычки   выкладывают   с    применением   опалубки из досок  толщиной 40—50 мм. По ней расстилают раствор толщиной 2—3 см, в который затем втапливают арматурные стержни, укладываемые под нижний ряд кирпича  рядовой перемычки.

- Армирование перемычки выполняют стержнями из круглой стали диаметром не менее 6 мм, обычно из расчета по одному стержню на каждые полкирпича толщины стены, но не менее трех стержней на перемычку, если по проекту не требуется более сильное армирование.

- Концы круглых стержней  пропускают за грани проема на 25 см (они должны заканчиваться крюком), т. е, их заанкеривают в кладке. Концы стержней периодического профиля заанкеривать не требуется.

Клинчатые и лучковые перемычки

- Выкладывают из обыкновенного глиняного кирпича с клинообразными швами, толщина которых внизу перемычки не менее 5 мм, вверху не более 25 мм.

- До начала кладки перемычки возводят стену до уровня перемычки, выкладывая одновременно опорную ее часть (пяту) из подтесанного кирпича (шаблоном определяют направление опорной плоскости, т. е. угол ее отклонения от вертикали).

- Кладку ведут поперечными рядами по опалубке, удерживаемой кружалами. На опалубке размечают ряды кладки с таким расчетом, чтобы число их было нечетным, учитывая при этом толщину шва. Ряды кладки в данном случае считают не по вертикали, а по горизонтали. Центральный нечетный ряд кирпича называют замковым. Он должен находиться в центре перемычки в вертикальном положении.

- Кладку клинчатых и лучковых перемычек ведут равномерно с двух сторон от пяты к замку таким образом, чтобы в замке она заклинивалась центральным нечетным кирпичом.

- Правильность направления швов проверяют шнуром, укрепленным в точке пересечения сопрягающихся линий опорных частей (пят). При пролетах более 2 м кладка клинчатых перемычек не допускается.

Арочные перемычки, а также арки и своды выкладывают в такой же последовательности, как и клинчатые перемычки.

- Швы между рядами должны быть перпендикулярны кривой линии, образующей нижнюю поверхность арки, и наружной поверхности кладки.

- Швам кладки придают клинчатую форму с уширением наверху и сужением внизу.

- Кладку арочных перемычек ведут по опалубке соответствующей формы от пят к замку одновременно с обеих сторон.

- Швы кладки целиком заполняют раствором.

- Направление радиальных швов и правильность укладки каждого ряда проверяют по шнуру, закрепленному в центре арки.

- Шнуром и шаблоном - угольником, одна  из сторон которого имеет очертание, соответствующее кривизне арки, определяют и проверяют положение каждого ряда кладки.

Сроки выдерживания арочных и клинчатых перемычек в опалубке в зависимости от температуры наружного воздуха в летних условиях и марки кладочного раствора от 7 до 20 суток, а рядовых — от 5 до 24 суток.